ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

1.Цель работы: изучение способа сварки элементов интегральных микросхем на установке контактной сварки "ЭМ-4092" и исследование прочности микропроволочных соединений.

2. Таблицы измерений.

| U, В | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | T=0,8 с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, г | 5,12 | 5,50 | 5,70 | 5,95 | 6,23 | 6,52 | 6,31 | 6,41 | 6,14 | 5,76 | 5,66 | P=70 г |
|  | 5,50 | 5,60 | 5,86 | 6,14 | 6,25 | 6,52 | 6,10 | 6,52 | 5,96 | 5,93 | 5,73 |  |
|  | 5,75 | 5,85 | 6,04 | 5,98 | 6,05 | 6,58 | 6,51 | 6,40 | 5,36 | 5,92 | 5,90 |  |

| P, г | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | T=0,8 с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, г | 4,96 | 4,81 | 5,44 | 5,87 | 6,06 | 6,68 | 7,33 | 7,95 | 6,92 | 4,76 | 4,86 | U=20 В |
|  | 4,84 | 4,77 | 5,68 | 5,47 | 5,85 | 6,54 | 7,23 | 7,75 | 6,89 | 4,88 | 4,79 |  |
|  | 4,98 | 4,75 | 5,64 | 5,92 | 6,01 | 6,67 | 7,26 | 7,58 | 7,30 | 4,76 | 4,89 |  |

3. Графики изменения прочности Q.

4. Значения давления и напряжения для оптимального режима сварки.

T=0,8 с

U=2,0 В

P=90 г